Картон ТУ

| Назва показника | Норма для марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод контролювання, згідно з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Маса картону площею 1 м2, г | 100 ± 5 | 110 ± 5 | 112 ± 5 | 120 ± 6 | 125 ± 6 | 130 ± 6 | 140 ± 7 | 150 ± 7 | 160 ± 8 | 170 ± 10 | 175 ± 10 | 6.9 |
| 2 Абсолютний опір продавлюванню, кПа, не менше | 200 | 210 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 300 | 310 | 330 | 340 | ДСТУ ISO 2759 |
| 3 Руйнівне зусилля під час стиснення кільця в поперечному напрямку (RCT). Н, не менше | 80 | 100 | 105 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 175 | ДСТУ ISO 12192 |
| 4 Опір стисненню зразка за короткої відстані у поперечному напрямку (SCT), кН/м не менше | 1,65 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,55 | 2,65 | 2,8 | 2,85 | ДСТУ EN ISO 7263 |
| 5 Поверхнева вбирність води під час однобічного змочування (Кобб60) проклеєного картону площею 1 м2 для верхнього боку, г, не більше | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДСТУ 3549 ДСТУ EN ISO 535 |
| 6 Вологість, % | 6,0 - 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.10 |