Папір ТУ

| Назва показника | Норма для марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методи контролювання згідно з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ-0 (ПМ-0 КП ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Маса паперу площею 1 м², г. | 70±4 | 80±4 | 90±5 | 100±5 | 110±6 | 112±6 | 120±6 | 125±6 | 140±8 | 150±8 | 160±8 | 170±10 | ДСТУ 2297, ДСТУ EN ISO 536 |
| 2. Опір торцевому стисненню гофрованого зразка паперу ССТ за шириною смужки 15 мм, кН/м, не менше ніж | 0,70 | 0,80 | 1,05 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,85 | 1,90 | 2,10 | 2,20 | 6.11 |
| 3. Опір площинному стисненню зразка гофрованого паперу (СМТ30) за шириною смужки 15 мм. Н., не менше ніж | 80 | 95 | 125 | 160 | 175 | 180 | 190 | 200 | 225 | 240 | 255 | 270 | ДСТУ EN ISO 7263 |
| 4. Опір стисненню зразка за короткої відстані у поперечному напрямку (SCT), кН/м, не менше ніж | 0,70 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | ДСТУ 7798 |
| 5. Поверхнева вбирність води під час однобічного змочування (Кобб30) в середньому з обох боків, г: - проклеєного паперу - не проклеєного паперу, не менше | 30-70 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДСТУ 3549 |
| 6. Вологість, % | 6 - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДСТУ ГОСТ ISO 287 |